T/CCIAT XX XX -201X

中国建筑业协会标准

钢筋套筒灌浆连接施工技术规程

Construction Technical Specification for Grout Sleeve Splicing of Rebars

（征求意见稿20180828）

201X 北京

中国建筑业协会标准

钢筋套筒灌浆连接施工技术规程

Construction Technical Specification for Grout Sleeve Splicing of Rebars

T/CCIAT XX XX -201X

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

深圳市建工集团股份有限公司

批准单位：中国建筑业协会

施行日期：201X年X月X日

XXXX出版社

201X 北京

前    言

根据中国建筑业协会《关于开展第一批团体标准编制工作的通知》（建协函[2018]7号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 人员及材料；4 预制构件钢筋套筒灌浆连接施工；5 检验与验收。

本规程由中国建筑业协会标准与出版工作委员会管理，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

本规程主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

深圳市建工集团股份有限公司

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

中国建筑业协会

201X年XX月XX日

目      次

1  总则

2  术语

3  人员、材料及机具

3.1  人员

3.2  材料

3.3  机具

4  预制构件钢筋套筒灌浆连接施工

4.1  一般规定

4.2  竖向预制构件制作

4.3  竖向预制构件现场安装与连接

4.4  横向预制构件制作

4.5  横向预制构件现场安装与连接

5  检验与验收

本规程用词说明

引用标准名录

附：条文说明

Contents

1  General Provisions

2  Terms

3  Operator, Materials and Equipments

3.1  Operator

3.2  Materials

3.3  Equipments

4  Grout Sleeve Splicing of Rebars in Vertical Precast Concrete Members

4.1  General Requirements

4.2  Manufacturing of Vertical Precast Concrete Members

4.3  Assembling On-site of Vertical Precast Concrete Members

4.4  Manufacturing of Horizontal Precast Concrete Members

4.5  Assembling On-site of Horizontal Precast Concrete Members

5  Inspection and Acceptance

Explanation of Wording in This Specification

List of Quoted Standards

Addition: Explanation of Provisions

1 总   则

1.0.1  为规范钢筋套筒灌浆连接施工，保证套筒灌浆连接接头的施工质量，制定本规程。

【1.0.1说明】目前我国已经颁布实施的钢筋套筒灌浆连接相关标准有《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355、《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398、《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1等，上述标准规范对钢筋套筒灌浆连接接头的性能提出了明确的要求，并提出了一系列质量保证措施。同时，对应用钢筋套筒灌浆连接技术所涉及的灌浆套筒、灌浆料等产品作了详细的规定，如原材料、产品形式、产品尺寸、产品性能等。钢筋套筒灌浆连接接头的最终性能影响因素众多，除上述因素外，对现场施工条件和环境的变化、作业人员的操作水平、规范作业程序、质量控制措施等因素的考虑尤为重要。只有系统地解决性能要求、产品质量和施工质量，钢筋套筒灌浆连接接头质量才能得到有效保障。

1.0.2  本规程适用于装配式混凝土结构中钢筋套筒灌浆连接的施工与验收。

【1.0.2说明】本规程适用于装配式混凝土结构中钢筋套筒灌浆连接的施工与验收。现浇混凝土结构中单根钢筋连接，或钢筋笼、钢筋网片等钢筋骨架部品整体对接以及既有建筑改造中新旧建筑钢筋连接采用套筒灌浆连接时的施工应用与验收可参考应用。

1.0.3  钢筋套筒灌浆连接施工除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术    语

2.0.1  钢筋套筒灌浆连接  grout sleeve splicing of rebars

在金属套筒中插入单根带肋钢筋并注入灌浆料拌合物，通过拌合物硬化形成整体并实现传力的钢筋对接连接，简称套筒灌浆连接。

2.0.2  钢筋连接用灌浆套筒  grout sleeve for rebar splicing

采用铸造、机械切削、滚轧、挤压或锻造等工艺制造，用于钢筋套筒灌浆连接的金属套筒，简称灌浆套筒。灌浆套筒可分为半灌浆套筒和全灌浆套筒。

2.0.3  全灌浆套筒  full grout sleeve

两端均采用灌浆方式连接钢筋的灌浆套筒。

2.0.4  半灌浆套筒  grout sleeve with mechanical splicing end

一端采用灌浆方式连接钢筋，另一端采用机械连接方式连接钢筋的灌浆套筒。

2.0.5  钢筋连接用套筒灌浆料  cementitious grout for grout sleeve splicing of rebars

以水泥为基本材料，并配以细骨料、混凝土外加剂及其他材料混合而成的用于钢筋套筒灌浆连接的干混料，简称灌浆料。

2.0.6  灌浆料拌合物  mixed cementitious grout

灌浆料按规定比例加水搅拌后，具有规定流动性、早强、高强及硬化后微膨胀等性能的浆体。

2.0.7  钢筋套筒灌浆接头  grout sleeve rebar splice

采用套筒灌浆连接的钢筋接头，简称灌浆接头。使用半灌浆套筒连接的钢筋套筒灌浆接头，称为半灌浆接头；使用全灌浆套筒连接的钢筋套筒灌浆接头，称为全灌浆接头。

2.0.8  单个套筒灌浆  single sleeve grouting

在竖向预制构件吊装前将坐浆料满铺于吊装支承面上，构件吊装就位后坐浆料将构件中每个灌浆套筒下口封堵，待坐浆料凝固后对各个灌浆套筒独立灌浆的施工工艺。

2.0.9  连通腔灌浆  connected grouting

竖向预制构件吊装就位后，用封缝料或弹性密封材料将构件底面下端空腔四周密封，或分隔成多段分别密封，使多个灌浆套筒下口与同一个空腔相连通，灌浆时通过构件底面下端空腔同时向多个灌浆套筒内灌浆的施工工艺。

2.0.10  灌浆孔  entrance for grouting

用于加注水泥基灌浆料的入料口，通常为光孔或螺纹孔。

2.0.11  出浆孔  vent for grouting

用于加注水泥基灌浆料时通气并将注满后的多余灌浆料溢出的出料口，通常为光孔或螺纹孔。

2.0.12  灌浆嘴  entering spigot

用于连接灌浆孔和灌浆管的管状内接头。

2.0.13  出浆嘴  vent spigot

用于连接出浆孔和出浆管的管状内接头。

2.0.14  灌浆管  entering pipe

用于将灌浆孔延伸至预制混凝土构件表面的硬管或软管。

2.0.15  出浆管  exiting pipe

用于将出浆孔延伸至预制混凝土构件表面的硬管或软管。

2.0.16  堵孔塞  blocking plug

用于封堵灌浆管和出浆管端口的专用密封件。

2.0.17  套筒固定器  sleeve fixator

用于将灌浆套筒固定到预制构件模板上，保证灌浆套筒位置与角度准确，并保证灌浆套筒端部与模板表面贴合紧密、密封牢固的专用部件。

2.0.18  磁力座  magnetic base

用于将灌浆管或出浆管端口固定在预制构件模具底面的磁性部件。

2.0.19  橡胶塞  rubber plug

用于密封全灌浆套筒端部与钢筋间隙的专用密封件。

2.0.20  保护盖  protective lid

在灌浆套筒或包含灌浆套筒的预制混凝土构件运输、储存的过程中，用于盖住灌浆套筒端口防止杂物进入灌浆套筒内腔的配件。

2.0.21  支承垫片  bearing pad

在预制构件吊装前放置于吊装支承面上，使上端预制构件与下端吊装支承面间形成空腔的硬质配件。

2.0.22  密封带  sealing strip

用于预制装配式剪力墙结构连通腔灌浆腔外侧（靠近保温层的一侧）兼具保温和封缝功能的条状弹性材料。

2.0.23  套筒密封垫  sealing pad for grouting sleeve

竖向预制构件中灌浆套筒采用单个套筒灌浆时，用于封堵灌浆套筒下口、将灌浆套筒下部坐浆料与灌浆套筒内腔隔离的专用密封组件。

2.0.24  封缝料  sealing grout

预制构件吊装就位后，用于封堵上、下预制构件间隙边缘以形成连通腔灌浆腔的水泥基材料。

2.0.25  封缝料内衬  liner of sealing grout

在填抹封缝料前填塞于连通腔灌浆腔边缘，用于支撑封缝料、保证封缝料饱满密实的支撑材料。

2.0.26  坐浆料  bearing grout

竖向预制构件钢筋套筒灌浆连接采用单个套筒灌浆时，在安装上端预制构件前满铺于下端支承面，从而使上端预制构件与下端支承面混凝土相连接的水泥基材料。

【说明】编写本章术语时，主要参考了现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355、《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398及《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408等。

- 人员、材料及机具

3.1  人    员

3.1.1  从事钢筋套筒灌浆连接施工作业的人员必须经过专业技术培训，考核合格后持证上岗，班组成员应相对固定。

【3.1.1说明】从事钢筋套筒灌浆连接施工作业的人员包括从事半灌浆接头钢筋丝头加工、钢筋与灌浆套筒连接作业、钢筋与灌浆套筒定位、套筒灌/出浆管安装、分仓及灌浆腔密封、灌浆料拌合物制备、灌浆施工、钢筋套筒灌浆连接相关质量检验与监督等工作的人员。灌浆施工应由专人完成，且灌浆施工操作人员上岗前应经过专业培训，考核合格后持证上岗。培训一般宜由钢筋套筒灌浆连接技术及产品提供单位的专业技术人员组织，也可由具备充足技术实力的企事业单位、社会团体或政府部门组织。钢筋套筒灌浆连接施工培训的内容应包括灌浆接头实施工艺、质量控制要点、灌浆接头试件及灌浆料试块的制作、施工质量检验及监督、施工及检验记录等。施工单位应根据工程量配备足够的合格灌浆施工操作人员，并保持班组成员相对固定。

3.1.2  施工单位应指派专人负责现场钢筋套筒灌浆连接施工方案实施。钢筋套筒灌浆连接相关供货单位宜指派专人协助施工单位进行钢筋套筒灌浆连接施工作业及相关施工机具的维护、修理，并协助施工单位监督灌浆质量。

3.2  材    料

3.2.1  套筒灌浆连接的钢筋应采用满足现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014要求的带肋钢筋；钢筋直径不宜小于12mm，且不宜大于40mm。

【3.2.1说明】用于套筒灌浆连接的钢筋，其性能应采用满足现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014的要求。

3.2.2  半灌浆接头机械连接端钢筋丝头的加工精度、质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。

3.2.3  灌浆套筒应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398的有关规定。施工现场灌浆套筒的存储应采取有效的防锈措施。

3.2.4  套筒灌浆料应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的有关规定。施工现场灌浆料应存储在室内，并应采取有效的防雨、防潮、防晒措施。

【3.2.4说明】灌浆料以水泥为基本材料，对温度、湿度均具有一定敏感性，因此在储存中应注意干燥、通风并采取防晒措施，防止其性态发生改变。

3.2.5  预制构件生产阶段相关材料应满足下列要求：

1  套筒固定器应保证灌浆套筒在预制构件模板上定位准确、牢固，并应保证灌浆套筒端部与预制构件模板表面贴合紧密、密封良好；

2  灌浆管和出浆管宜采用相同规格，灌浆管、出浆管应尺寸精确、与灌浆嘴、出浆嘴连接紧密无间隙、管壁坚固不易破损或压扁、弯曲时不宜折叠或扭转变形，宜选用硬质PVC管或薄壁PVC增强塑料软管；

3  磁力座应与进/出浆管管口连接牢固，并应具备足够的磁力，保证在浇捣混凝土时不在预制构件模板表面滑动；

4  橡胶塞应保证全灌浆套筒与钢筋间隙密封良好，并便于安装；

5  保护盖应与灌浆套筒相匹配、具备一定强度和耐久性、便于安装且在灌浆套筒或预制构件运输的过程中不易脱落。

3.2.6  现场安装阶段相关材料应满足下列要求：

1  支承垫片可采用由多个具有确定厚度的铁片叠合而成的垫铁组；

2  密封带宜选用导热系数低、不吸水的弹性材料，可选用聚苯乙烯泡沫条等；

3  分仓材料可选用密封带、封缝料或其他早强、黏聚性好的水泥基材料；

4  封缝料应具备早强、高强、干缩小、和易性好的性能特点，应与上、下预制构件表面粘结牢固，并能承受一定的灌浆压力；

5  封缝料内衬宜选用具有一定弹性的软管、橡胶条或PVC管等；

6  坐浆料应选用早强、高强、干缩小、黏聚性好的水泥基材料；

7  套筒密封垫应包含上部柔性垫片和下部弹簧两部分，其中上部柔性垫片与灌浆套筒接触一侧宜选用橡胶棉等弹性材料；

8  堵孔塞应与进/出浆管相匹配，并具有一定的弹性，保证严密封堵进/出浆管管口且不易被灌浆料顶出；

9  套筒灌浆料、灌浆套筒、分仓材料、封缝材料、坐浆料等使用前应由材料使用单位向监理单位进行报审，审核通过后方可使用。

3.3  机    具

3.3.1  灌浆料搅拌设备及灌浆设备额定电压宜为220V或380V，且二者额定电压宜相同。

3.3.2  灌浆料搅拌设备及灌浆设备应便于搬运、清洗，且易损件应便于更换。

3.3.3  灌浆料搅拌设备单次最大搅拌量宜为15L以上，且从加水拌和至搅拌完成的时间不宜超过5min。

【3.3.3说明】一般情况下，单个连通灌浆腔的灌浆料拌合物用量为10L~15L，因此灌浆料搅拌设备单次最大搅拌量宜为15L以上，从而保证采用连通灌浆方式时同一个连通灌浆腔可一次性灌浆完成。当单个连通灌浆腔的灌浆料拌合物用量超过15L时，需选用搅拌量更大的灌浆料搅拌设备。

3.3.4  灌浆设备最大容量宜为15L以上，且最大灌浆压力宜为0.4MPa ~1.0MPa。

【3.3.4说明】一般情况下，单个连通灌浆腔的灌浆料拌合物用量为10L～15L，因此灌浆设备最大容量宜为15L以上，从而保证采用连通灌浆方式时同一个连通灌浆腔可一次性灌浆完成。当单个连通灌浆腔的灌浆料拌合物用量超过15L时，需选用容量更大的灌浆设备。灌浆设备的灌浆压力宜大于0.4MPa，以保证顺利灌浆，但灌浆压力不宜超过1.0MPa，以免发生安全事故。

3.3.5  施工现场应至少配备一台备用灌浆料搅拌设备及灌浆设备，并配备充足的相关易损配件。

【3.3.5说明】由于灌浆料搅拌及灌浆作业的连续性要求较高，施工现场应配备备用的灌浆料搅拌设备、灌浆设备及相关易损配件，以确保在施工过程中相关机具出现故障可及时更换、修理，以免耽误灌浆时机。

- 预制构件钢筋套筒灌浆连接施工

4.1  一般规定

4.1.1  施工单位应在钢筋套筒灌浆连接施工前编制套筒灌浆连接专项施工方案。

【4.1.1说明】本条规定的专项施工方案不是强调单独编制，而是强调应在相应施工方案中包括套筒灌浆连接施工的相应内容。施工方案应包括灌浆套筒在预制构件生产过程中的安装定位、灌浆方式选择、构件安装定位与支撑、灌浆料拌合、灌浆施工、检查与修补等内容。专项施工方案编制应以设计文件和接头提供单位的相关技术资料、操作规程为基础。专项施工方案应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，经总监理工程师审核签字、加盖职业印章后方可实施。

4.1.2  套筒灌浆连接应采用由接头型式检验和工艺检验确定的相匹配的灌浆套筒和灌浆料，并应经检验合格后方可使用。

【4.1.2说明】本条要求采用由接头型式检验和工艺检验确定的相匹配的灌浆套筒、灌浆料，并经检验合格后使用。施工过程中不宜更换灌浆套筒或灌浆料，如确需更换，应按更换后的灌浆套筒、灌浆料提供接头型式检验报告，并重新进行工艺检验及材料进场检验。

4.1.3  对于首次施工，宜选择有代表性的单元或部位进行试制作、试安装、试灌浆。

【4.1.3说明】本条规定的“首次施工”包括施工单位或施工队伍没有钢筋套筒灌浆连接施工经验，或对某种灌浆施工类型(剪力墙、柱、水平等)没有经验，此时为保证工程质量，宜在正式施工前通过试制作、试安装、试灌浆验证施工方案、施工措施的可行性。

4.1.4  灌浆施工前，施工单位及监理单位应联合对灌浆准备工作、实施条件、应急措施等进行全面检查，检查合格后由施工单位项目负责人和总监理工程师共同签发灌浆许可文件，灌浆施工班组取得灌浆许可文件后方可进行灌浆施工，灌浆许可文件当日当地有效。

4.1.5  施工单位应指派专职检验人员，对现场灌浆料拌合物的制备、灌浆料拌合物流动度检验、灌浆料强度检验试件的制作及灌浆施工进行全过程监督并记录。

4.1.6  监理单位应指派专业监理工程师对现场灌浆料拌合物的制备、灌浆料拌合物流动度检验、灌浆料强度检验试件的制作及灌浆施工进行全过程监督并记录。

4.1.7  施工单位应对现场灌浆施工进行全过程视频拍摄，该视频作为施工单位的工程施工资料留存。视频内容应包含：灌浆施工人员、专职检验人员、旁站监理人员、灌浆部位、预制构件编号、灌浆料拌合物的制备、灌浆料拌合物流动度检验、灌浆料强度检验试件的制作、灌浆施工、全部出浆管出浆并及时封堵等情况。

【4.1.7说明】灌浆施工视频记录文件应采用数码格式，并应按楼栋编号分类归档保存，文件名应包含楼栋号、楼层数、预制构件编号。视频记录文件宜按照单个构件的灌浆施工划分段落，宜定点、连续拍摄。

4.2  竖向预制构件制作

4.2.1  采用半灌浆接头时，竖向预制构件的制作宜按下列施工流程进行：

1  纵向受力钢筋与灌浆套筒连接；

2  按照构件设计布筋要求将预制构件钢筋绑扎成钢筋骨架；

3  将绑扎完成的钢筋骨架吊入预制构件模具中；

4  采用套筒固定器将灌浆套筒固定到预制构件底面模板上，将钢筋骨架固定；

5  安装灌浆管、出浆管；

6  预制构件隐蔽工程验收；

7  浇筑混凝土并振捣密实，混凝土表面抹平，养护至规定强度后拆模；

8  预制构件外观质量检验。

4.2.2  采用全灌浆接头时，竖向预制构件的制作宜按下列施工流程进行：

1  采用套筒固定器将灌浆套筒固定到预制构件底面模板上；

2  将纵向受力钢筋与灌浆套筒连接；

3  按照构件设计布筋要求在预制构件模具中铺设钢筋；

4  安装灌浆管、出浆管；

5  预制构件隐蔽工程验收；

6  浇筑混凝土并振捣密实，混凝土表面抹平，养护至规定强度后拆模；

7  预制构件外观质量检验。

【4.2.1/4.2.2说明】竖向预制构件主要指预制柱、预制剪力墙，竖向预制构件纵向受力钢筋的连接可采用全灌浆接头或半灌浆接头。用于连接竖向预制构件纵向受力钢筋的全灌浆套筒或在半灌浆套筒需在构件预制阶段预埋到预制构件内。

4.2.3  竖向预制构件纵向受力钢筋及灌浆套筒的安装应符合下列规定：

1  采用半灌浆接头时，应预先对预制构件纵向受力钢筋的一端加工钢筋丝头。钢筋丝头的加工、连接安装、质量检查应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定；

2  采用全灌浆接头时，应保证预制构件纵向受力钢筋插入全灌浆套筒达到规定深度，可在全灌浆套筒中设置防止钢筋插入过深的限位凸台或定位销杆，或在钢筋表面做标记以指引钢筋插入深度；应保证全灌浆套筒与预制构件纵向受力钢筋间隙密封牢固，可采用橡胶塞，必要时可在全灌浆套筒预制端内壁设置橡胶塞固定槽；

3  采用套筒固定器将灌浆套筒固定到预制构件底面模板上时，应保证灌浆套筒和连接钢筋轴线重合且与模板内表面垂直，并应保证灌浆套筒端口与模板表面贴紧、密封。模板上加工的灌浆套筒定位孔位置偏差不应大于0.5mm，套筒固定器与定位孔的安装间隙不应大于1.0mm，灌浆套筒和连接钢筋的轴线偏差不应大于0.5mm；

4  安装灌浆管、出浆管时，分别将灌浆管、出浆管的一端与灌浆套筒的灌浆嘴、出浆嘴连接，并将灌浆管、出浆管的另一端引到预制构件混凝土表面，用堵孔塞封堵灌浆管、出浆管管口；灌浆管、出浆管应排布合理、定位准确、安装牢固。

【4.2.3说明】本条规定了竖向预制构件纵向受力钢筋及灌浆套筒的安装要求。安装工作应在接头工艺检验合格后进行。

行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107对机械连接接头钢筋丝头加工、连接安装、质量检查均提出了要求，半灌浆套筒连接的机械连接端钢筋丝头加工可参照执行。

将灌浆套筒固定在模具（或模板）的方式可采用橡胶环、螺杆等套筒固定器。为防止混凝土浇筑时向灌浆套筒内漏浆，应对灌浆套筒可靠封堵。

灌浆管、出浆管轨迹及管口在混凝土表面位置的设置应便于灌浆，管路避免急转，管口尽量集中；灌浆管、出浆管与灌浆嘴、出浆嘴的连接宜绑扎固定，防止浇筑混凝土时移位或脱落。

4.2.4  浇筑混凝土之前，应进行竖向预制构件隐蔽工程检查，隐蔽工程检查应包括下列内容：

1  纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置；

2  灌浆套筒的规格、数量、位置及灌浆孔、出浆孔、排气孔的位置；

3  钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度；

4  箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；

5  预埋件的规格、数量和位置。

【4.2.4说明】隐蔽工程反映构件制作的综合质量，在浇筑混凝土之前检查是为了确保受力钢筋、灌浆套筒等的加工、连接和安装满足设计要求和本规程的有关规定。

4.2.5  浇筑、振捣混凝土时应采取可靠措施避免钢筋、灌浆套筒移位。应保持外露钢筋的清洁，避免沾染混凝土浆料。

4.2.6  竖向预制构件拆模后，应进行包括预制构件尺寸、预制构件表面质量、灌浆套筒位置、外露钢筋位置及长度等在内的外观质量检验。灌浆套筒位置及外露钢筋位置、长度偏差应符合表4.2.6中的规定。

表4.2.6  预制构件灌浆套筒和外露钢筋的允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌浆套筒中心位置 |  | +2 0 | 尺量 |
| 外露钢筋 | 中心位置 | +2 0 |  |
|  | 外露长度 | +10 0 |  |

【4.2.6说明】预制构件中灌浆套筒、外露钢筋的位置、尺寸的偏差直接影响构件安装及灌浆施工，本条根据施工安装精度需要提出了比一般预制构件更高的允许偏差要求。

4.2.7  竖向预制构件制作、储存及运输过程中，应对外露钢筋、灌浆套筒分别采取包裹、封盖措施。

【4.2.7说明】对外露钢筋、灌浆套筒分别采取包裹、封盖措施可保护外露钢筋，避免污染，并防止灌浆套筒内部进入杂物。

4.2.8  竖向预制构件出厂前，应对灌浆套筒的灌浆孔和出浆孔进行透光检查，并清理灌浆套筒内的杂物。

【4.2.8说明】透光检查和清理杂物可保证灌浆套筒内部通畅。

4.3  竖向预制构件现场安装与连接

4.3.1  竖向预制构件的现场安装与连接宜按下列施工流程进行：

1  吊装支承面与预制构件检查与处理；

2  构件吊装前的准备工作；

3  预制构件吊装与固定；

4  连通腔灌浆腔封缝（对于单个套筒灌浆无需此步骤）；

5  灌浆前的准备工作；

6  灌浆料拌合物的制备；

7  灌浆施工；

8  灌浆质量检验；

9  灌浆后连接部位保护。

4.3.2  连接部位现浇混凝土施工过程中，应采取设置定位架等措施保证外露钢筋的位置、长度和顺直度，并应避免污染钢筋。

【4.3.2说明】采用套筒灌浆连接的混凝土结构往往是预制与现浇混凝土相结合，为保证后续灌浆施工质量，在连接部位的现浇混凝土施工过程中应采取设置定位架等措施保证外露钢筋的位置、长度和顺直度，并避免污染钢筋。

4.3.3  竖向预制构件吊装就位前，应按下列规定对现浇结构吊装支承面施工质量和预制构件进行检查，并做相应处理。

1  现浇结构与预制构件的结合面应洁净、无油污，并应符合设计及现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定；

2  高温干燥季节宜对现浇结构与预制构件的结合面做浇水湿润处理，但不得形成积水；

3  现浇结构施工后吊装支承面上外露连接钢筋表面不应粘连混凝土、砂浆等，不应发生锈蚀；外露连接钢筋应顺直，当外露连接钢筋倾斜时可用钢管套住校正；

4  现浇结构施工后吊装支承面上外露连接钢筋的位置、尺寸偏差应符合表4.3.3的规定，超过允许偏差应予以处理；

表4.3.3  现浇结构施工后吊装支承面上外露连接钢筋的位置、尺寸允许偏差及检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 中心位置 | +3 0 | 尺量 |
| 外露长度、顶点标高 | +15 0 |  |

5  检查预制构件的类型及编号；

6  用气泵或钢棒检测灌浆套筒内有无异物，管路是否畅通，当灌浆套筒或管路内有杂物时，应清理干净；

7  确定各灌浆管、出浆管管口与各灌浆套筒的对应关系，以增强对灌浆料拌合物流向的把握。

【4.3.3说明】现浇结构的施工质量直接影响后续灌浆施工。本条提出了预制构件就位前对现浇结构施工质量的检查内容。

结合面质量包括类型及尺寸(粗糙面、键槽尺寸)。外露连接钢筋的位置、尺寸允许偏差是与本规程第4.2.6条协调后提出的，仍高于传统现浇结构的相关要求。外露连接钢筋的表面不应粘连混凝土、砂浆，可通过水洗予以清除；不应发生锈蚀主要指表面严重锈斑，应采取措施予以清除。

预制构件的吊装顺序应符合设计要求，故吊装前应检查构件的类型与编号。

4.3.4  采用连通腔灌浆方式时，构件吊装前的准备工作应符合下列规定：

1  预制柱吊装前的准备工作为吊装支承面上放置支承垫片；

2  预制墙吊装前的准备工作包括在吊装支承面上放置支承垫片、在吊装支承面外边缘固定密封带、连通灌浆腔分仓；

3  支承垫片的放置应符合下列规定：

- 支承垫片宜采用20mm厚的钢质垫片；

- 可通过支承垫片调整预制构件的底部标高，可通过在预制构件底部四角加塞支承垫片调整预制构件安装的垂直度；

3）支承垫片处的混凝土局部受压应按下式进行验算：

（4.3.4）

式中：——作用在支承垫片上的压力值，可取1.5倍构件自重；

——支承垫片的承压面积，可取所有支承垫片的面积和；

——预制构件安装时，预制构件及其支承构件的混凝土轴心抗压强度设计值较小值。

4  密封带厚度宜略大于支承垫片厚度，宜用铁钉固定在吊装支承面外边缘；

5  对于长度较大的预制剪力墙构件应通过分仓将构件底面下端空腔划分为若干个连通灌浆腔，连通灌浆腔分仓应符合下列规定：

- 同一连通灌浆腔内任意两个灌浆套筒间距不宜超过1.5m；

- 分仓时将分仓材料在预制构件吊装前固定在吊装支承面上，分仓材料宽度宜为30mm~40mm，分仓材料与钢筋间净距不宜小于40mm；

- 分仓后应在预制构件相应位置做出分仓标记，并记录分仓时间。

【4.3.4说明】考虑到预制构件与其支承构件不平整，直接接触会出现集中受力的现象。设置支承垫片有利于均匀受力，也可在一定范围内调整构件的底部标高。对于灌浆套筒连接的预制构件，其支承垫片一般采用钢质垫片。

支承垫片处混凝土局部受压验算公式是参考现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中的素混凝土局部受压承载力计算公式提出的。在确定作用在支承垫片上的压力值时，考虑一定动力作用后取为自重的1.5倍。

预制构件安装前应确定灌浆方式，并根据不同灌浆方式采取不同的施工措施。竖向预制构件宜采用连通腔灌浆，预制柱在吊装就位后对拼装接缝四周进行封缝以形成密封的连通灌浆腔；预制墙在吊装前在吊装支承面外边缘及中部分别固定密封带及分仓材料、在吊装就位后对拼装接缝内侧进行封缝以形成密封的连通灌浆腔。每个连通灌浆腔除预留灌浆孔、出浆孔与排气孔外，应形成密闭空腔，不应漏浆。

考虑灌浆施工的持续时间及可靠性，连通灌浆腔长度不宜过大，常规尺寸的预制柱多分为一个连通灌浆腔，而预制剪力墙一般按1.5m长度划分连通灌浆腔。采用电动灌浆设备灌浆时，分仓长度在经过实体灌浆试验确定可行后可适当延长，但不宜超过3m。连通灌浆腔越大，灌浆压力越大、灌浆时间越长，对封缝的要求越高，灌浆不满的风险越大。采用手动灌浆枪灌浆时，分仓长度不宜超过 0.3m。分仓时将分仓材料在预制构件吊装前固定在吊装支承面上，分仓材料宽度宜为30mm~40mm，为防止分仓材料遮挡灌浆套筒孔口，分仓材料与钢筋间净距不宜小于40mm。分仓后应在预制构件相应位置做出分仓标记，并记录分仓时间，以便于指导后续灌浆施工。

4.3.5  采用单个套筒灌浆方式时，构件吊装前的准备工作应符合下列规定：

1  吊装前的准备工作包括在吊装支承面上放置支承垫片、在吊装支承面上满铺坐浆料、安装套筒密封垫；

2  支承垫片的放置应符合本标准第4.3.4条第3款的规定；

3  应按照中间高、两边低的方法在吊装支承面上铺设坐浆料，坐浆料的强度应满足设计要求。上端预制构件吊装就位并将坐浆料斜坡压平后的坐浆料实际厚度宜等于支承垫片厚度；

4  安装套筒密封垫时应使套筒密封垫的弹簧在下、柔性垫片在上，并应保证安装到吊装支承面上的每跟外露钢筋。

【4.3.5说明】竖向预制构件采用单个套筒灌浆方式时，为保证每个灌浆套筒独立可靠灌浆，构件就位前应设置坐浆层，坐浆材料的强度应满足设计要求。

4.3.6  竖向预制构件吊装时，应先在吊装支承面上方一定高度处暂停并检查，确保吊装支承面上全部外露钢筋均可插入上方对应的灌浆套筒内后，方可继续下落。预制构件吊装就位后校准构件位置和垂直度，设置临时支撑固定，临时支撑固定措施的设置应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

【4.3.6说明】本条对预制构件安装过程中临时固定措施提出了要求。

4.3.7  采用连通腔灌浆方式时，预制构件吊装固定后、灌浆施工前应对连通灌浆腔边缘进行封缝，连通灌浆腔封缝应符合下列规定：

1  封缝施工应按照下列流程进行：

1）向连通灌浆腔内填塞封缝料内衬；

2）对填塞封缝料内衬的区域填抹封缝料；

3）抽出封缝料内衬，进行下一段封缝施工。

2  封缝料内衬的设置应确保封缝料填入灌浆腔15mm~20mm深，且封缝料不应减小结合面的设计面积；

3  封缝料应填抹饱满、密实，充分密封连通灌浆腔边缘；

4  封缝完成后应对封缝料进行养护，封缝料抗压强度达到30MPa后，方可进行灌浆施工。

【4.3.7说明】竖向预制构件采用连通腔灌浆方式时，应对每个连通灌浆腔进行封堵，确保不漏浆。封堵材料应符合设计及现行相关标准的要求。本条提出封缝材料不应减小结合面的设计面积，即封缝材料覆盖的总面积和不应大于设计的允许面积。按本条规定，设计核算结合面受力时应扣除相应的封堵材料面积，并将设计扣除的面积在设计文件中注明。如设计文件中没有相关规定，施工单位应与设计单位协调沟通。

根据实际工况和封缝要求可选择封缝料封堵、密封条封堵或两者结合，必要时可在拼缝外部加设角钢或木模板挤压保护，对于预制剪力墙结构，由于需要在拼装接缝中设置保温层，在连通灌浆腔外边缘采用密封带封缝。必须确保封缝严密、牢固可靠，否则灌浆时一旦出现漏浆将很难处理，特别注意确保段与段接合的部位、同一连通灌浆腔封缝的可靠性。封缝料必须养护达到规定要求，通常为常温养护24小时或抗压强度达到30MPa，方可进行灌浆施工。灌浆时封缝料或其他封缝措施应能承受1.0MPa以上的灌浆压力。

4.3.8  竖向预制构件套筒灌浆前的准备工作主要包括：

1  对预制构件中的每个灌浆套筒进行编号并做出标记，以便于灌浆施工过程中的记录；

2  逐个检查各灌浆套筒以及灌浆管、出浆管内有无杂物，可采用空压机向灌浆套筒的灌浆孔内吹气以吹出杂物；

3  检查并确保构件和所有支撑的形态都被可靠固定，以防止灌浆和养护过程中的移动；

4  检查并确保灌浆料搅拌设备和灌浆设备运转正常、无故障；

5  准备好制备罐浆料拌合物以及灌浆所需的各项材料、工具、配件；

6  准备好停电应急措施。

【4.3.8说明】制备罐浆料拌合物以及灌浆所需的材料、工具、配件包括套筒灌浆料、清水、电子秤、量杯、水桶若干、测温仪、流动度检测工具、灌浆料试块模具、堵孔塞等。

4.3.9  灌浆料拌合物的制备和使用应符合下列规定：

1  灌浆料使用前，应检查产品包装上的有效期和产品外观；

2  拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定；

3  加水量应按灌浆料使用说明书的要求确定，并应按重量计量；

4  灌浆料拌合物应采用电动设备搅拌充分、均匀，搅拌时间宜为3min，搅拌完成后宜静置2min后使用以消除气泡；

5  灌浆料拌合物制备完成后，任何情况下不得再次加水，散落的拌合物不得二次使用，剩余的拌合物不得再次添加灌浆料、水后混合使用；

6  灌浆料拌合物的温度宜为10℃～30℃，当环境温度低于5℃或高于35℃时，应采取有效措施调节水温；

7  灌浆料拌合物宜在30min内用完；

8  每工作班应检查灌浆料拌合物初始流动度不少于1次，指标应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的有关规定；

9  每工作班应留置一组灌浆料同条件养护试件。

【4.3.9说明】本条规定了灌浆料拌合物制备和使用过程中的注意事项。用水量应按说明书规定比例确定灌浆料拌合用水量，并按重量计量。用水量直接影响灌浆料抗压强度等性能指标，用水应精确称量，并不得再次加水。灌浆料搅拌应采用电动设备搅拌充分、均匀，即具备一定的搅拌力，不应手工搅拌，搅拌时间宜为3min，搅拌完成后宜静置2min以消除气泡。本条规定的浆料拌合物初始流动度检查为施工过程控制指标，应在现场温度条件下量测。

灌浆料拌合物的流动度指标随时间会逐渐下降，为保证灌浆施工，本条规定灌浆料拌合物宜在30min内用完。灌浆料拌合物不得再次添加灌浆料、水后混合使用，超过规定时间后的灌浆料及使用剩余的灌浆料拌合物只能丢弃。

灌浆料强度检验试件的留置数量除应符合验收要求外，尚应留置灌浆料同条件养护试件，以及时了解接头养护过程中灌浆料实际强度变化，明确可进行对接头有扰动施工的时间。

4.3.10  竖向预制构件灌浆施工应符合下列规定：

1  灌浆操作全过程应有专职检验人员负责现场监督并及时形成施工检查记录；

2  应在灌浆前根据灌浆料拌合物制备效率、灌浆设备性能、灌浆部位及现场环境条件等制定合理的灌浆施工方案，以确保灌浆作业顺利完成；

3  灌浆施工时，环境温度应符合灌浆料产品使用说明书要求；

4  灌浆作业应尽快完成，预留足够处理意外情况的可操作时间，不得把灌浆料拌合物可操作时间用到接近极限。

【4.3.10说明】考虑到灌浆施工的重要性，并根据北京等地区的实际工程经验，要求应有专职检验人员负责现场监督并及时形成施工检查记录，施工检查记录包括可以证明灌浆施工质量的照片、录像资料。

灌浆料产品使用说明书均会规定灌浆施工的操作温度区间。常规情况下，本条规定的环境温度可为施工现场实测温度或当地天气预报的日平均温度。当在灌浆施工时的气温较低时，也可采取加热保温措施，使结构构件灌浆套筒内的温度达到产品使用书要求，此时可按此温度确定“环境温度”。当环境温度过高时，会造成灌浆料拌合物流动度降低并加快凝结硬化，可采用降低水温甚至加冰块搅拌等措施。

4.3.11  竖向预制构件灌浆施工应按下列步骤进行：

1  向灌浆设备料斗内加入清水并启动灌浆设备，对料斗和灌浆管进行冲洗和润滑处理，持续开动灌浆设备，直至把所有的水从料斗和灌浆管中排出；

2  将灌浆料拌合物倒入灌浆设备料斗并启动灌浆设备，直至圆柱状灌浆料拌合物从灌浆管喷嘴连续流出，方可灌浆；

3  对于单个套筒灌浆，应采用压浆法从每个灌浆套筒下部灌浆孔注入灌浆料拌合物，当圆柱状灌浆料拌合物从同一灌浆套筒上部出浆孔连续流出时，迅速封堵该出浆孔；

4  对于连通腔灌浆，应采用压浆法从某个灌浆套筒下部灌浆孔注入灌浆料拌合物，当圆柱状灌浆料拌合物从构件其他灌浆孔、出浆孔连续流出时，迅速封堵相应的灌浆孔、出浆孔；

5  灌浆完成后，将灌浆设备料斗装满水，启动灌浆设备，直至清洁的水从灌浆管喷嘴流出并排净，方可关闭灌浆设备，以免浆料残留在料斗、软管或喷嘴内固化，损坏灌浆设备。

【4.3.11说明】竖向连接灌浆施工的封堵顺序及时间尤为重要。封堵时间应以出浆孔流出圆柱体灌浆料拌合物为准。采用连通腔灌浆时，宜以一个灌浆孔灌浆，其他灌浆孔、出浆孔流出的方式；但当灌浆中遇到问题，可更换另一个灌浆孔灌浆，此时已封闭的灌浆孔、出浆孔应重新打开，以防止已灌浆套筒内的灌浆料拌合物在更换灌浆孔过程中下落，待灌浆料拌合物再次流出后进行封堵；同一灌浆腔应连续灌浆，不应中途停顿，如果中途停顿，应保证再次灌浆时已灌入的灌浆料拌合物仍具有足够的流动性，且应将已封堵的灌浆孔、出浆孔重新打开，待灌浆料拌合物再次流出后进行封堵。

压浆法灌浆有机械、手工两种常用方式，分别应采用专用机器、专用设备，具体的灌浆压力、灌浆速度可根据现场施工条件确定。

4.3.12  当灌浆施工出现无法出浆的情况时，应查明原因，采取的施工措施应符合下列规定：

1  对于未密实饱满的竖向连接灌浆套筒，当在灌浆料加水拌合30min内时，应首选从灌浆孔补灌；当灌浆料拌合物已无法流动时，可从出浆孔补灌，并应采用手动设备结合细管压力灌浆；

2  补灌应在灌浆料拌合物高于出浆孔最低点5mm以上后停止，并应在灌浆料拌合物凝固后再次检查其位置是否满足要求。

【4.3.12说明】灌浆过程中及灌浆施工后应在灌浆孔、出浆孔及时检查，其上表面没有达到规定位置或灌浆料拌合物灌入量小于规定要求，即可确定为灌浆不饱满。对灌浆施工中的问题，应及时发现、查明原因并采取有效措施处理。

对于灌浆套筒完全没有充满的情况，当在灌浆料加水拌合30min内时，应首选在灌浆孔补灌；当超过30min，灌浆料拌合物可能已经无法流动，此时可从出浆孔补灌，应采用手动设备压力灌浆，并采用比出浆孔小的细管灌浆以保证排气。

对竖向连接灌浆施工，当灌浆料拌合物未凝固并具备条件时，宜将构件吊起后冲洗灌浆套筒、连接面与连接钢筋，并重新安装、灌浆。

4.3.13  灌浆施工结束且灌浆料拌合物凝固后应进行灌浆质量检验，检验时取下出浆孔堵孔塞，检查凝固后的灌浆料拌合物凹形表面最低点是否高于出浆孔最低点5mm以上，发现问题应及时采取有效措施处理。

4.3.14  灌浆后连接部位保护应符合下列规定：

1  灌浆后应加强连接部位保护，避免受到任何冲击或扰动，灌浆料同条件养护试件抗压强度达到35MPa后，方可进行对接头有扰动的后续施工；

2  临时固定措施的拆除应在灌浆料抗压强度能确保结构达到后续施工承载要求后进行。

【4.3.14说明】为及时了解接头养护过程中灌浆料实际强度变化，明确可进行对接头有扰动施工的时间，应留置灌浆料同条件养护试件。灌浆料同条件养护试件应保存在构件周边，并采取适当的防护措施。当有可靠经验时，灌浆料抗压强度也可根据考虑环境温度因素的抗压强度增长曲线由经验确定。

本条规定主要适用于后续施工可能对接头有扰动的情况，包括构件就位后立即进行灌浆作业的先灌浆工艺，及所有装配式框架柱的竖向钢筋连接。对先浇筑边缘构件与叠合楼板后浇层，后进行灌浆施工的装配式剪力墙结构，可不执行本条规定；但此种施工工艺无法再次吊起墙板，且拆除构件的代价很大，故应采取更加可靠的灌浆及质量检查措施。

通常情况下，环境温度在15℃以上时，24h内不可扰动连接部位；环境温度在5℃～15℃时，48h内不可扰动连接部位；环境温度在5℃以下时，则视情况而定，如对构件连接部位采取加热保温措施，需加热至5℃以上并保持至少48h，期间不可扰动连接部位。

4.4  横向预制构件制作

4.4.1  横向预制构件的制作宜按下列施工流程进行：

1  按照构件设计布筋要求在预制构件模具中铺设钢筋；

2  预制构件隐蔽工程验收；

3  浇筑混凝土并振捣密实，混凝土表面抹平，养护至规定强度后拆模；

4  预制构件外观质量检验。

【4.4.1说明】横向预制构件主要指预制梁，预制梁纵向受力钢筋的连接通常采用全灌浆接头。用于连接预制梁纵向受力钢筋的全灌浆套筒需在现场安装，因此在构件预制阶段无需预埋灌浆套筒，只需铺设连接钢筋。在预制构件模具中铺设钢筋，应保证定位准确、绑扎牢固，纵向受力钢筋轴线应与预制构件端模板内表面垂直。

4.4.2  浇筑混凝土前，应进行横向预制构件隐蔽工程检查，隐蔽工程检查应包括下列内容：

1  纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置；

2  钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度；

3  箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；

4  预埋件的规格、数量和位置。

4.4.3  浇筑、振捣混凝土时应采取可靠措施避免钢筋移位。应保持外露钢筋的清洁，避免沾染混凝土浆料。

4.4.4  横向预制构件拆模后，应进行包括预制构件尺寸、预制构件表面质量、外露钢筋位置及长度等在内的外观质量检验。外露钢筋位置、长度偏差应符合表4.4.4中的规定。

表4.4.4  预制构件外露钢筋的允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外露钢筋 | 中心位置 | +2 0 | 尺量 |
|  | 外露长度 | +10 0 |  |

4.4.5  横向预制构件制作、储存及运输过程中，应对外露钢筋采取包裹措施。

【4.4.5说明】对外露钢筋采取包裹措施可保护外露钢筋，避免污染。

4.5  横向预制构件现场安装与连接

4.5.1  横向预制构件的现场安装与连接宜按下列施工流程进行：

1  预制构件专项检查与处理；

2  在预制构件外露钢筋上标记钢筋插入全灌浆套筒的深度；

3  依次将橡胶塞、全灌浆套筒套入一侧预制构件的外露钢筋；

4  将橡胶塞套入另一侧预制构件的外露钢筋，并移动至标记位置；

5  预制构件吊装与固定；

6  将全灌浆套筒移动至两侧外露钢筋之间，使全灌浆套筒两端恰好位于外露钢筋标记位置；

7  塞紧全灌浆套筒两端的橡胶塞；

8  安装灌浆管、出浆管；

9  灌浆前的准备工作；

10  灌浆料拌合物的制备；

11  灌浆施工；

12  灌浆质量检验；

13  灌浆后连接部位保护。

4.5.2  横向预制构件吊装就位前，应按下列规定对预制构件检查，并进行相应处理。

1  预制构件与现浇区段结合面应洁净、无油污，并应符合设计及现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定；

2  高温干燥季节宜对预制构件与现浇区段结合面做浇水湿润处理，但不得形成积水；

3  外露连接钢筋表面不应粘连混凝土、砂浆等，不应发生锈蚀；外露连接钢筋应顺直，当外露连接钢筋倾斜时可用钢管套住校正；

4  外露连接钢筋的位置、尺寸偏差应符合表4.4.4的规定，超过允许偏差应予以处理；

5  检查预制构件的类型及编号；

6  检查灌浆套筒内有无异物，管路是否畅通，当灌浆套筒或管路内有杂物时，应清理干净。

4.5.3  横向预制构件水平钢筋的灌浆施工方式及安装应符合下列规定：

1  灌浆套筒应各自独立灌浆；

2  连接钢筋的外表面应标记插入灌浆套筒最小锚固长度的标志，标志位置应准确、颜色应清晰；

3  灌浆套筒安装就位后，灌浆孔、出浆孔位于套筒水平轴正上方±45°的锥体范围内，安装灌浆管、出浆管时应确保安装牢固，且灌浆管、出浆管管口高度应超过灌浆套筒外表面最高位置。塞紧灌浆套筒两端的橡胶塞，确保钢筋与灌浆套筒间间隙严密密封、灌浆时不漏浆；

4  吊装横向预制构件时，应确保预制构件位置准确、两端外露钢筋对接良好，两端外露钢筋轴线偏差不应大于5mm，水平间距不应大于30mm，超过允许偏差的应予以处理。构件位置校准完成后设置临时支撑固定；

【4.5.3说明】水平钢筋套筒灌浆连接主要用于预制梁。本条从灌浆方式、连接钢筋标记、灌浆孔与出浆孔位置、灌浆套筒封堵、预制梁水平连接钢筋偏差等方面提出了施工措施要求。

4.5.4  横向预制构件套筒灌浆前的准备工作应符合本标准第4.3.8条的规定。

4.5.5  灌浆料拌合物的制备和使用应符合本标准第4.3.9条的规定。

4.5.6  横向预制构件灌浆施工应符合本标准第4.3.10条的规定。

4.5.7  横向预制构件灌浆施工应按下列步骤进行：

1 向灌浆设备料斗内加入清水并启动灌浆设备，对料斗和灌浆管进行冲洗和润滑处理，持续开动灌浆设备，直至把所有的水从料斗和灌浆管中排出；

2  将灌浆料拌合物倒入灌浆设备料斗并启动灌浆设备，直至圆柱状灌浆料拌合物从灌浆管喷嘴连续流出，方可灌浆；

3  对每个灌浆套筒各自独立灌浆，采用压浆法从灌浆套筒灌浆管注入灌浆料拌合物，当灌浆套筒灌浆管、出浆管内的灌浆料拌合物均高于灌浆套筒外表面最高点时应停止灌浆，并及时封堵灌浆管、出浆管管口；

4  同一连接区段的灌浆套筒全部灌浆完毕后30s，当发现存在灌浆管、出浆管内灌浆料拌合物下降至灌浆套筒外表面最高点以下时，应检查灌浆套筒的密封或灌浆料拌合物的排气情况，并及时进行补灌或采取其他措施。

5  灌浆完成后，将灌浆设备料斗装满水，启动灌浆设备，直至清洁的水从灌浆管喷嘴流出并排净，方可关闭灌浆设备，以免浆料残留在料斗、软管或喷嘴内固化，损坏灌浆设备。

【4.5.7说明】水平连接灌浆施工的要点在于灌浆料拌合物的流动的最低点要高于灌浆套筒外表面最高点，此时可停止灌浆并及时封堵灌浆管、出浆管管口。

为方便观察灌浆管、出浆管内灌浆料拌合物高度变化，用于灌浆套筒的灌浆管、出浆管宜采用透明或半透明材料。

4.5.8  灌浆施工结束且灌浆料拌合物凝固后应进行灌浆质量检验，检验时观察凝固后的灌浆料拌合物凹形表面最低点是否高于套筒外表面最高点，发现问题应及时采取有效措施处理。

4.5.9  灌浆后连接部位保护应符合本标准第4.3.14条的规定。

- 检验与验收

5.0.1  钢筋套筒灌浆连接相关的检验验收分为灌浆接头型式检验、施工前灌浆接头工艺检验、灌浆套筒及灌浆料进厂（场）检验、灌浆施工中灌浆料抗压强度检验、灌浆料拌合物流动度检验及灌浆质量检验。

【5.0.1说明】灌浆接头型式检验是为了认证目的进行的，对若干具有生产代表性的灌浆套筒、灌浆料产品样品利用检验手段进行合格评价，型式检验主要适用于鉴定产品综合定型和评定企业产品质量是否全面达到标准和设计要求。灌浆接头工艺检验的目的是确保具体工程项目的进厂（场）钢筋与接头技术提供单位提供的且通过型式检验的灌浆套筒、灌浆料相适应，保证匹配后的灌浆接头性能满足相关要求。灌浆套筒及灌浆料进厂（场）检验的目的是确保每一批进厂（场）的灌浆套筒、灌浆料产品质量满足相关要求。灌浆施工中灌浆料抗压强度检验和灌浆料拌合物流动度检验的目的是确保实际施工中制备的灌浆料拌合物满足相关要求。灌浆质量检验的目的是确保实际灌浆质量满足相关要求。

5.0.2  工程中应用钢筋套筒灌浆连接时，应由接头技术提供单位提交所有规格接头的有效型式检验报告。验收时应核查型式检验报告的下列内容：

1  工程中应用的各种钢筋级别、直径对应的型式检验报告应齐全，报告应合格有效；

2  型式检验报告送检单位与现场接头技术提供单位应一致；

3  型式检验报告中的接头类型，灌浆套筒规格、级别、尺寸，灌浆料型号与现场使用的产品应一致；

4  型式检验报告应在4年有效期内，可按灌浆套筒进厂（场）验收日期确定；

5  报告内容应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的有关规定。

【5.0.2说明】套筒灌浆连接工程应用时，如匹配使用生产单位提供的灌浆套筒与灌浆料，则可将接头提供单位的有效型式检验报告作为验收依据。对于未获得有效型式检验报告的灌浆套筒与灌浆料，不得用于工程，以免造成不必要的损失。

各种钢筋强度级别、直径对应的型式检验报告应齐全。变径接头可由接头提供单位提交专用型式检验报告，也可采用两种直径钢筋的同类型型式检验报告代替。

本条规定的接头提供单位为提供技术并销售灌浆套筒、灌浆料的单位。如由施工单位独立采购灌浆套筒、灌浆料进行工程应用，此时施工单位即为接头提供单位，施工前应按本规程要求完成所有型式检验。

本条规定的核查内容在施工前及工程验收时均应进行。有效的型式检验报告可为接头提供单位盖章的报告复印件。

5.0.3  钢筋套筒灌浆连接施工前，应对不同钢筋生产企业的进场钢筋、相互匹配的灌浆套筒及套筒灌浆料制作灌浆接头进行工艺检验，工艺检验合格后方可进行钢筋套筒灌浆连接施工。接头工艺检验应符合下列规定：

1  灌浆套筒埋入预制构件时，工艺检验应在预制构件生产前进行；灌浆套筒在施工现场安装时，工艺检验应在施工前进行；

2  工艺检验应模拟施工条件制作接头试件，并应按接头提供单位提供的施工操作要求进行；

3  每种规格钢筋应制作3个对中套筒灌浆连接接头，并应检查灌浆质量；

4  采用灌浆料拌合物制作的40mm×40mm×160mm试件不应少于1组；

5  接头试件及灌浆料试件应在标准养护条件下养护28d；

6  每个接头试件的抗拉强度、屈服强度、3个接头试件的残余变形的平均值应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的有关规定；灌浆料抗压强度应满足现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408规定的28d强度要求；

7  接头试件在量测残余变形后可再进行抗拉强度试验，并应按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107规定的钢筋机械连接型式检验单向拉伸加载制度进行试验；

8  第一次工艺检验中1个试件抗拉强度或3个试件的残余变形平均值不合格时，可再抽3个试件进行复检，复检仍不合格判为工艺检验不合格；

9  工艺检验应由专业检测机构进行，并应按现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355规定的格式出具检验报告。

【5.0.3说明】不同企业生产钢筋的外形有所不同，可能会影响接头性能，故应分别进行工艺检验。

灌浆套筒埋入预制构件时，应在构件生产前通过工艺检验确定现场灌浆施工的可行性，以便于通过检验发现问题；工艺检验接头制作宜选择与现场灌浆施工相同的灌浆单位(队伍)，如二者不同，施工现场灌浆前应再次进行工艺检验。

工艺检验应完全模拟现场施工条件，并通过工艺检验摸索灌浆料拌合物搅拌、灌浆速度等技术参数。

根据现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定，工艺检验接头残余变形的仪表布置、量测标距和加载速度同型式检验要求。工艺检验中，按相关加载制度进行接头残余变形检验时，可采用不大于0.012Asfstk的拉力作为名义上的零荷载，其中As为钢筋面积，fstk为钢筋抗拉强度标准值。

应按现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定出具工艺检验报告，并应包括评定结论。

5.0.4  施工过程中，出现下列情况时，应再次进行工艺检验：

1  更换钢筋生产企业；

2  同生产企业生产的钢筋外形尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异；

3  更换灌浆套筒或灌浆料；

4  现场灌浆施工单位与工艺检验时的灌浆单位不同。

5.0.5  灌浆套筒进厂（场）时，应抽取灌浆套筒检验外观质量、标识和尺寸偏差，检验结果应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398及《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的有关规定。

检查数量：同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，不超过1000个为一批，每批随机抽取10个灌浆套筒。

检验方法：观察，尺量检查。

【5.0.5说明】考虑灌浆套筒大多预埋在预制混凝土构件中，故本条规定为构件生产企业进厂为主，施工现场进场为辅。同一批号按原材料、炉(批)号为划分依据。对型式检验报告及企业标准中的灌浆套筒单侧灌浆端锚固深度小于插入钢筋直径8倍的情况，可采用此规定作为验收依据。

5.0.6  灌浆套筒进厂（场）时，应抽取灌浆套筒并采用与之匹配的灌浆料制作对中连接接头试件，并进行抗拉强度检验，检验结果均应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的有关规定。

检查数量：同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，不超过1000个为一批，每批随机抽取3个灌浆套筒制作对中连接接头试件。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

【5.0.6说明】本条是检验灌浆套筒质量及接头质量的关键检验，涉及结构安全，故予以强制。

对于埋入预制构件的灌浆套筒，无法在灌浆施工现场截取接头试件，本条规定的检验应在构件生产过程中进行，预制构件混凝土浇筑前应确认接头试件检验合格；此种情况下，在灌浆施工过程中可不再检验接头性能，按本规程第5.0.8条按批检验灌浆料28d抗压强度即可。

对于不埋入预制构件的灌浆套筒，可在灌浆施工过程中制作平行加工试件，构件混凝土浇筑前应确认接头试件检验合格；为考虑施工周期，宜适当提前制作平行加工试件并完成检验。

第一批检验可与第5.0.3条规定的工艺检验合并进行，工艺检验合格后可免除此批灌浆套筒的接头抽检。

本条规定检验的接头试件制作、养护及试验方法应符合本规程第5.0.7条的规定，合格判断以接头力学性能检验报告为准，所有试件的检验结果均应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的有关规定。灌浆套筒质量证明文件包括产品合格证、产品说明书、出厂检验报告(含材料性能合格报告)。

考虑到套筒灌浆连接接头试件需要标准养护28d，本条未对复检作出规定，即应一次检验合格。为方便接头力学性能不合格时的处理，可根据工程情况留置灌浆料抗压强度试件，并与接头试件同样养护；如接头力学性能合格，灌浆料试件可不进行试验。

制作对中连接接头试件应采用工程中实际应用的钢筋，且应在钢筋进场检验合格后进行。对于断于钢筋而抗拉强度小于连接钢筋抗拉强度标准值的接头试件，不应判为不合格，应核查该批钢筋质量、加载过程是否存在问题，并按本条规定再次制作3个对中连接接头试件并重新检验。

5.0.7  本规程第5.0.6条规定的抗拉强度检验接头试件应模拟施工条件并按施工方案制作。接头试件应在标准养护条件下养护28d。接头试件的抗拉强度试验应采用零到破坏或零到连接钢筋受拉承载力标准值1.15倍的一次加载制度，并应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。

【5.0.7说明】本条规定了套筒灌浆连接接头试件制作方法、养护方法及试验加载制度。根据行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定，按批抽取接头试件的抗拉强度试验应采用零到破坏的一次加载制度，根据现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的有关规定，本条提出一次加载制度应为零到破坏或零到连接钢筋抗拉荷载标准值1.15倍两种情况。

5.0.8  灌浆料进场时，应对灌浆料拌合物初始流动度、30min流动度、泌水率、1d抗压强度、3d抗压强度、28d抗压强度、3h竖向膨胀率、24h与3h竖向膨胀率的差值进行检验，检验结果应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的有关规定。

检查数量：同一成分、同一批号的灌浆料，不超过50t为一批，每批按现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的有关规定随机抽取灌浆料制作试件。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

【5.0.8说明】对装配式结构，灌浆料主要在装配现场使用，但考虑在构件生产前要进行本规程第5.0.3条规定的接头工艺检验和第5.0.6条规定的接头抗拉强度检验，本条规定的灌浆料进场验收也应在构件生产前完成第一批；对于用量不超过50t的工程，则仅进行一次检验即可。

5.0.9  灌浆施工中，灌浆料拌合物的流动度应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的有关规定。

检查数量：每个工作班取样不得少于1次。

检验方法：检查灌浆施工记录及流动度试验报告。

5.0.10  灌浆施工中，灌浆料的28d抗压强度应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的有关规定。用于检验抗压强度的灌浆料试件应在施工现场制作。

检查数量：每个工作班取样不得少于1次，每楼层取样不得少于3次。每次抽取1组40mmm×40mm×160mm的试件，标准养护28d后进行抗压强度试验。

检验方法：检查灌浆施工记录及抗压强度试验报告。

【5.0.10说明】灌浆料强度是影响接头受力性能的关键。本规程规定的灌浆施工过程质量控制的最主要方式就是检验灌浆料抗压强度和灌浆施工质量。本条规定是在第5.0.8条规定的灌浆料按批进场检验合格基础上提出的，要求按工作班进行，且每楼层取样不得少于3次。

5.0.11  灌浆施工结束后，应按照本规程第4.3.13条及第4.5.8条的有关规定进行灌浆质量检验。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查灌浆施工记录。

【5.0.11说明】灌浆质量是钢筋套筒灌浆连接施工的决定性因素。灌浆施工应符合本规程第4.3.13条及第4.5.8条的有关规定，并通过检查灌浆施工记录进行验收。

5.0.12  当施工过程中灌浆料抗压强度、灌浆质量不符合要求时，应由施工单位提出技术处理方案，经监理、设计单位认可后进行处理。经处理后的部位应重新验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查处理记录。

【5.0.12说明】灌浆施工质量直接影响套筒灌浆连接接头受力，当施工过程中灌浆料抗压强度、灌浆质量不符合要求时，可采取试验检验、设计核算等方式处理。技术处理方案应由施工单位提出，经监理、设计单位认可后进行。

对于无法处理的灌浆质量问题,应切除或拆除构件,并保留连接钢筋,重新安装新构件并灌浆施工。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2

2 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014

3 《混凝土结构设计规范》GB50010

4 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

5 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

6 《混凝土用水标准》JGJ 63

7 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

8 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355

9 《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398

10 《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408